《莱赛尔纤维牛仔布》团体标准编制说明

一、工作简况

1.1  任务来源

近年来，非棉纺织产品成为市场新宠，莱赛尔纤维牛仔布因为手感柔软、悬垂性好等特点，生产企业的订单量增加。现阶段，牛仔布的行业标准有FZ/T 13001 《色织牛仔布》和FZ/T 13036《色织弹力牛仔布》，对于一些非棉产品，有些指标还不够完善。根据产品标准的实际情况，特向中国棉纺织行业协会申请编制团体标准，按照计划进度，应于2020年完成报批。

1.2  主要工作过程

按照归口单位的要求，《莱赛尔纤维牛仔布》组成了起草小组：

（1）2020年3月申报标准项目，2020年4月标准计划获得批准。

（2）2020年4月至2020年6月，选取不同规格的代表性样品进行试验，确定试验参数和初步设定标准技术要求。

（3）2020年7月～10月，对试验结果进行分析，小范围的召开技术研讨会，对标准中的要求开展研讨，确定标准的各项要求，起草标准草稿，完成《莱赛尔纤维牛仔布》草稿。

1.3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准归口单位：中国棉纺织行业协会。

本标准起草单位：浙江鑫兰纺织有限公司。

主起草单位通过企业调研，分析企业实际贸易交往的需求，起草《莱赛尔纤维牛仔布》草稿，标准起草小组对标准草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成标准征求意见稿。根据标准征求意见回复意见，提出采纳、不采纳的理由，形成标准送审稿，最后，按标准审稿会的决议，完成报批稿。全国纺织品标准化技术委员会印染制品分会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据、收集反馈意见、召开审稿会、上报标准等工作。

二、标准编制原则和主要内容

2.1  标准修订原则

本标准在制定时主要遵循以下原则：本着“技术先进、符合国情”的指导思想，与其它同类牛仔布标准体系结构、内容框架一致，易于企业理解、掌握，使用便捷。

2.2  修订标准的主要内容

本标准包括莱赛尔纤维牛仔布的术语和定义、要求、布面疵点评分规定、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准在FZ/T 13001《色织牛仔布》的基础上进行修改，主要修改内容包括：

——修改了适用范围；

——调整了引用文件；

——对“莱赛尔纤维牛仔布”进行了定义；

——根据实际检测数据，对内在质量、外在质量的指标进行了调整和优化；

——调整了试验和检验方法；

三、主要试验（或验证）情况分析

起草小组收集了莱赛尔纤维牛仔布的各项基础数据，考虑到各种不同规格的色织牛仔布之间的差异，着重收集了经纬密度偏差、水洗尺寸变化率、断裂强力、撕破强力、耐磨性能、脱缝程度、染色牢度和外观质量等数据，删除了一些个体试样和异常数据，对部分数据进行了对比试验和重复性试验，在分析汇总的基础上初步提出了基本质量要求。部分质量要求、检测结果与相关标准的符合性见下表：

1.单位面积质量偏差率（%）见表 1：

表 1 单位面积质量对比表

|  | FZ/T13001 色织牛仔布 （%） | 美国利惠•斯特劳斯 （非弹牛仔布） | 莱赛尔纤维牛仔布（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 优等品 | ≥-2.0 | ±5.0% | ≥-2.0 |
| 一等品 | ≥-3.0 |  | ≥-3.0 |
| 合格品 | ≥-5.0 |  | ≥-5.0 |

2.水洗尺寸变化率（%）见表 2：

表 2 水洗尺寸变化对比表

|  | FZ/T13001 色织牛仔布 经/纬（%） | 美国利惠•斯特劳斯 （非弹牛仔布）经/纬（%） | 莱赛尔纤维牛仔布 经/纬（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 优等品 | -2.0～+1.0 | -5.0～-1.0/±1.5% | -2.0～+1.0 |
| 一等品 | -3.0～+1.5 |  | -3.0～+1.0 |
| 合格品 | -5.0～+1.5 |  | -5.0～+1.5 |

3.主要物理检测结果统计见表 4：

表 3主要物理检测结果统计表

| 项 目 | 指标 |  | 符合等级品所占比重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 品 等 | 允差范围 |  |
| 经纬密度% | 一等品 | -2.5～+1.0 | 78.2 |
| 水洗尺寸变化率% | 优等品 | -2.0～+1.0 | 80.2 |
| 断裂强力/N | 优等品 | 271ｇ/㎡ 以下织物 ≥250 | 79.8 |
|  | 优等品 | 271 ｇ/㎡～339 ｇ/㎡ ≥350 | 78.2 |
|  | 优等品 | 339 ｇ/㎡ 及以上织物 ≥450 | 80.5 |
| 撕破强力/N （经/纬） | 优等品 | 271 ｇ/㎡ 以下织物 ≥30/25 | 78.1 |
|  | 优等品 | 271 ｇ/㎡～339 ｇ/㎡ ≥36/30 | 77.5 |
|  | 优等品 | 339 ｇ/㎡ 及以上织物 ≥40/35 | 75.8 |
| 耐磨性能/次 | 优等品 | 339 ｇ/㎡ 以下织物 ≥15000 | 79.2 |
|  | 优等品 | 339 ｇ/㎡ 及以上织物 ≥25000 | 80.3 |
| 脱缝程度 | 优等品 | ≤5.0mm | 80.5 |
| 单位面积质量偏差 | 优等品 | ≥-2.0% | 78.3 |
| 纬斜尺寸变化 | 一等品 | ±3.0cm | 75.8 |

4.染色牢度检测结果统计见表 4：

表 4 染色牢度检测结果统计表

| 项 目 |  | 优等品要求（级） | 符合等级品所占比重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐皂洗牢度 | 色泽变化 | 3-4 | 79.5 |
|  | 沾 色 | 3-4 | 79.6 |
| 耐摩擦牢度 | 干 摩 | 3-4 | 77.6 |
|  | 湿 摩 | 1-2 | 60.8 |

从上述列表及资料可以看出，本标准的内在质量指标想比较为接近的几个标准，除个别指标因合理需求作了部分调整外，大部分都等同或稍高于这些标准，外观质量部分指标达到美国标准。

目前国际上牛仔布产品没有统一的质量标准，以美国利惠•斯特劳斯公司制订的牛仔布验收标准是国际商业通用标准，大多数国家都以此标准作为贸易往来的验收标准。《莱赛尔纤维牛仔布》标准外观质量修改采用美国利惠•斯特劳斯公司制订的牛仔布验收标准。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本文件未涉及专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

非棉产品越来越受到市场青睐，尤其是莱赛尔纤维产品，因为原料兼具天然纤维和合成纤维的多种优良性能，制成的面料不仅光泽自然、手感滑润、强度高、基本不缩水，而且透湿性、透气性好。据统计，年产1000万米以上的牛仔布生产企业都有生产莱赛尔纤维牛仔布，且产值都超过2000万元/年。

《莱赛尔纤维牛仔布》团体标准的制定，对规范和提升牛仔布生产有积极作用，对推动牛仔布行业技术进步具有推进作用。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

无。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准作为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

标准批准发布后，建议作好标准的宣贯和咨询解答工作。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

无其它应予说明的事项。

标准起草小组

2020年11月