ICS 59.080.01

CCS W 10

中华人民共和国纺织行业标准

FZ

FZ/T ××××-××××

本色布技术要求规范

Technology development specification for grey fabric

(征求意见稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会（SAC/TC 209/SC 10）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

本色布技术要求规范

- 1  范围

本文件规定了本色布的术语和定义  产品分类、织物组织、原料含量、技术条件。

本文件适用于以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料，机织制成的本色布。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4146.1  纺织品  化纤纤维  第1部分：属名

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8683  纺织品  机织物  一般术语和基本组织的定义

GB/T 9994  纺织材料公定回潮率

GB/T 11951  纺织品  天然纤维  术语

GB/T 29862  纺织品  纤维含量的标示

FZ/T 01035  纺织品  标示线密度的通用制（特克斯制）

FZ/T 01057.7-2007  纺织纤维鉴别方法 第7部分：密度梯度法

FZ/T 10013.2  温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法  本色布断裂强力的修正方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

- 产品分类

本色布产品按原料，可分为纯纺产品、混纺产品、交织产品。

5  织物组织

5.1  织物组织表示

按GB/T 8683规定，用文字或分式表示。

注：当文字或分式不能表述清楚时，可采用其他方法。

5.2  织物组织类别

5.2.1  基本组织：组织点飞数是常数，每根经纱或纬纱上，只有一个经（纬）组织点，其他均为纬（经）组织点。基本组织包括平纹组织、斜纹组织、缎纹组织，其表示方式可用文字表示或分式表示。

示例1：一上一下平纹（或1/1平纹）。

示例2：二上一下右斜纹（或2/1   ）。

示例3：五枚三飞经面缎纹（或5/3经面缎纹）。

5.2.2  变化组织：包括平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织。

示例1： 二上二下经重平（或2/2经重平）。

示例2： 二上二下加强左斜纹（或2/2加强斜纹   ）。

示例3： 八枚五飞纬面加强缎纹（或8/5纬面加强缎纹）。

5.2.3  联合组织：包括条格组织、绉组织、蜂巢组织、透孔组织、凸条组织、网目组织、平纹地小提花组织、大提花组织等。

示例1：方格组织：一上三下右斜纹+三上一下左斜纹（1/3   +3/1   ）。

5.2.4  复杂组织：包括重组织、双层组织、起绒组织、纱罗组织等。

5.2.5  在相同织物组织中，可根据布面风格和结构特征进一步细分,本色布常见产品按布面风格和结构特征分类见表1。

表1  本色布常见产品布面风格和结构特征

| 组织 分类 | 分类名称 | 布面风格 | 织物组织 | 结构特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总紧度/% |  | 经向紧度/ % | 纬向紧度/ % | 经纬向紧度比例 |
| 平纹 组织 | 平布 | 经纬向密度比较接近，布面平整 | G=1100(1+WΦ)×[Pj×Ttj(1−aj)+Pw×Ttw(1−aw)] | 60～80 |  | 35～60 | 35～60 | 1：1 |
|  | 府绸 | 高经密、低纬密，布面经纱浮点呈颗粒状 | G=1100(1+WΦ)×[Pj×Ttj(1−aj)+Pw×Ttw(1−aw)] | 75～90 |  | 61～80 | 35～50 | 5：3 |
| 斜纹 组织 | 斜纹 | 布面呈斜纹，纹路较细 | 2 1 | 75～90 |  | 60～80 | 40～55 | 3：2 |
|  | 哔叽 | 经、纬纱紧度比较接近，总紧度小于华达呢，斜纹纹路接近45º，质地柔软 | W=BCWC1+WC100+BLYWLY1+WLY100BC1+WC100+BLY1+WLY100 | 纱 | 85以下 | 55～70 | 45～55 | 6：5 |
|  |  |  |  | 线 | 90以下 |  |  |  |
|  | 华达呢 | 高经密、低纬密，总紧度大于哔叽，小于卡其，质地厚实而不发硬，斜纹纹路接近63º | W=BCWC1+WC100+BLYWLY1+WLY100BC1+WC100+BLY1+WLY100 | 纱 | 85～90 | 75～95 | 45～55 | 2：1 |
|  |  |  |  | 线 | 90～97 |  |  |  |
|  | 卡其 | 高经密、低纬密，总紧度大于华达呢，布身硬挺厚实，单面卡其斜纹纹路粗壮而明显 | W=65×8.51+8.5100+35×131+13100651+8.5100+351+13100=10.03% | 纱 | 85以上 | 80～110 | 45～60 | 2：1 |
|  |  |  |  | 线 | 90以上 |  |  |  |
|  |  |  | Q=p0×N×K×Tt2×100 | 纱 | 90以上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 线 | 97以上(10╳2 tex及以下为95以上) |  |  |  |
| 缎纹 组织 | 直贡 | 高经密织物，布身厚实或柔软（羽绸），布面平滑匀整 | m1=m2×106×g2Ls×Ws×g1、5 2经面缎纹 | 80以上 |  | 65～100 | 45～55 | 3：2 |
|  | 横贡 | 高纬密织物，布身柔软，光滑似绸 | 5 3、5 2纬面缎纹 | 80以上 |  | 45～55 | 65～80 | 2：3 |
| 变化组织或联合组织 | 麻纱 | 布面呈挺直条纹路，布身爽挺似麻 | 2 1纬重平 | 60以上 |  | 40～55 | 45～55 | 1：1 |
|  | 绒布坯 | 经纬纱特数差异大，纬纱捻度少，质地松软 | 平纹、斜纹组织 | 60～85 |  | 30～50 | 40～70 | 2：3 |
| 注1：表中未包含的变化组织或联合组织、复杂组织品种按相关产品标准或双方协议规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6  原料含量

6.1  化纤纤维的名称按GB/T 4146.1规定，天然纤维的名称按GB/T 11951规定。

6.2  纤维含量标示应符合GB/T 29862规定。

6.3  常规原料代号、纺纱工艺过程代号按表2规定。

表2  常规原料代号、纺纱工艺过程代号

| 类 别 |  | 代 号 | 举 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按原料 | 棉 | C | C 13.0 tex |
|  | 精梳棉 | JC | JC 13.0 tex |
|  | 涤纶 | T | T 14.0 tex |
|  | 粘胶纤维 | R | R 18.0 tex |
|  | 莫代尔纤维 | Mod | Mod 14.8 tex |
|  | 莱赛尔纤维 | Tel或Ly | Ly 14.8 tex |
|  | 竹浆粘胶纤维 | RB | RB 14.8 tex |
|  | 腈纶 | A | A 19.0 tex |
|  | 锦纶 | N | N 18.0 tex |
|  | 维伦 | V | V 19.0 tex |
|  | 氨纶 | Pu | - |
|  | 丙纶 | PP | PP 14.8 tex |
|  | 聚苯硫醚 | PPS | PPS 19.7 tex |
|  | 壳聚糖纤维 | CTS | CTS 9.8 tex |
|  | 芳纶 | FL | FL 14.8 tex |
|  | 羊毛 | W | - |
| 按纺纱工艺 | 烧毛纱线 | G | G 10.0 tex×2 |
|  | 转杯纺纱 | OE | OE 36.0 tex |
|  | 喷气涡流纺纱 | JV | JV 19.7 tex |
|  | 赛络纺纱 | AA或AB | AA 14.7 tex |
|  | 紧密纺纱 | JM | JM 9.8 tex |
|  | 赛络紧密纺纱 | AA JM | AA JM 9.8 tex |

7  本色布的技术条件

7.1  公定回潮率

7.1.1  纯纺原料的公定回潮率按照GB/T 9994执行。

7.1.2  混纺产品的公定回潮率可按混纺纤维干燥质量百分率计算，也可按混纺纤维公定质量百分比例计算，按式（1）、（2）计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

W=A1×W1+A2×W2+⋅+An×Wn100     ………………………（1）

W=B1×W11+W1100+B2×W21+W2100+⋅+Bn×Wn1+Wn100B11+W1100+B21+W2100+⋅+Bn1+Wn100      ………………………（2）

式中：

W——混纺产品的公定回潮率；

A1、A2……An  ——多组分产品各纤维组分的干燥质量混纺百分比例，%；

B1、B2……Bn  ——多组分产品各纤维组分的公定质量混纺百分比例，%。

W1、W2……Wn——以百分率表示的各纤维组分的公定回潮率，%。

示例：R/JC 55/45粘棉混纺纱公定回潮率的计算：

W=45×8.51+8.5100+55×13.01+13.0100451+8.5100+551+13.0100=10.9%

7.2  本色布紧度

7.2.1  本色布的紧度是指织物中纱线投影面积与织物全部面积之比值，比值大的说明织物紧密，比值小说明织物较稀疏。紧度分为经向紧度、纬向紧度和织物总紧度三种。

7.2.2  本色布的紧度按式（3）、（4）、（5）、（6）计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位，在取K值时，经、纬向紧度按GB/T 8170修约为整数 。

Ez=Ej+Ew−Ej×Ew100      …………………………………（3）

…………………………………（4）

Ew=YTw×Pw         …………………………………（5）

Y=3.57×10−3×1ρ×Pd     …………………………………（6）

式中：

Ez ——本色布总紧度，%；

Ej ——本色布经向紧度，%；

Ew——本色布纬向紧度，%；

Pj ——本色布的经纱密度，单位为根每10厘米（根/10 cm）；

Pw——本色布的纬纱密度，单位为根每10厘米（根/10 cm）；

Tj ——经纱线密度，单位为特克斯（tex）；

Tw——纬纱线密度，单位为特克斯（tex）；

Y ——纱线的直径系数。部分纱线直径系数按表3；

ρ——纱线的填充系数，单纱=1，线=0.55～0.75（通常取值0.65）；

Pd——纤维的密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）， 按FZ/T 01057.7-2007附录A规定。

表3  部分纱线直径系数

| 序 号 | 原 料 | 纱线体积质量 | 直径系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉纱 | 0.9303 | 0.0370 |
| 2 | 涤纶纱 | 0.78042 | 0.0404 |
| 3 | 粘纤纱 | 0.94381 | 0.0367 |
| 4 | 腈纶纱 | 0.85172 | 0.0387 |
| 5 | T65/C35纱 | 0.82897 | 0.0392 |
| 6 | T50/C50纱 | 0.85172 | 0.0387 |
| 7 | T42/C58纱 | 0.8539 | 0.0386 |
| 8 | 粘50/棉50纱 | 0.89614 | 0.0377 |
| 9 | 维50/棉50纱 | 0.7908 | 0.0401 |
| 10 | 涤65/粘35中长混纺纱 | 0.83419 | 0.0391 |
| 11 | 涤65/腈35中长混纺纱 | 0.72207 | 0.0420 |

7.3  匹长

7.3.1  本色布的匹长，以米为单位，取一位小数。

7.3.2  本色布匹长有规定匹长和公称匹长之分。规定匹长为叠布后的成包长度, 公称匹长为工厂设计的标准长度。

7.3.3  规定匹长和公称匹长按式（7）计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

L=Lg+Lj        ……………………………（7）

式中：

L ——本色布规定匹长，单位为米（m）；

Lg——本色布公称匹长，单位为米（m）；

Lj——本色布加放匹长，单位为米（m）。加放匹长包括加放在折幅和布端的，为保证本色布成包后不短于规定匹长的布长。

7.4  幅宽

7.4.1  幅宽为工艺设计的标准幅宽。

7.4.2  本色布的幅宽以0.5 cm或整数为单位。

注：标准幅宽公英制换算时以0.5单位修约，小数取舍规定：0.26以下舍去；0.26～0.75取0.5；0.75以上取1。

7.5  经、纬纱线密度

7.5.1  本色布经、纬纱线密度用特克斯（tex）表示，指1000 m长的纱线，在公定回潮率时的质量克数。

7.5.2  本色布经、纬纱线密度的标示按GB/T 01035规定。

7.6  经、纬纱密度

7.6.1  本色布的经、纬纱密度以10 cm内经、纬纱根数表示。

7.6.2  本色布的经、纬纱密度以0.5根或整数为单位。

注：在英制折算公制时，不足0.5根的舍去，超过0.5根不足1根的作0.5根计。

7.7  筘号

筘号以10 cm内的筘片数表示。筘号按式（8）计算，按GB/T 8170修约至整数。

Nk＝ Pjbd×1－aw          ………………………………（8）

式中：

Nk ——筘号，单位为筘每10厘米（筘/10 cm）；

Pj ——本色布的经纱密度，单位为根每10厘米（根/10 cm）；

bd ——本色布的地组织每筘穿入经纱根数，单位为根每筘；

aw ——本色布的纬纱织缩率，%。

7.8  总经根数

7.8.1  本色布的总经根数是指全幅织物中的经纱根数。本色布的总经根数按式（9）计算，按GB/T 8170修约至整数。

mz＝Pj×Wf10＋mbj×1－bdbbj        ……………………………（9）

式中：

mz ——本色布的总经根数，单位为根；

Wf ——本色布的标准幅宽，单位为厘米（cm）；

mbj——本色布的边纱根数，单位为根；

bbj ——本色布的边组织每筘穿入经纱根数，单位为根每筘。

7.8.2  计算总经根数时，小数不计取整数。如穿筘穿不尽时，应增加根数至穿尽为止。尾数是单数，每筘穿二根时，则加一根；尾数是一根（或二根），而每筘穿四根时，则加三根（或二根）。

7.8.3  本色布的边纱根数按式（10）计算，按GB/T 8170修约至整数。

mbj=Nk×Wbj×bbj÷10        ……………………………（10）

式中：

Wbj——布边宽度，单位为厘米（cm）。

7.9  筘幅

7.9.1  本色布的筘幅是指全幅织物中的穿筘的宽度。

7.9.2  筘幅计算按式（11），按GB/T 8170修约至小数点后一位。

Wk＝mz－mbj×1－bdbbjbd×Nk×10       …………………………（11）

式中：

Wk——织物的筘幅，单位为厘米（cm）。

注：在选择实际筘幅时，可考虑两边适当增加余筘。

7.10  经纬纱织缩率

7.10.1  经纬纱织缩率指织造时所用纱线长度与所织成的织物长（宽）度的差值与织造时所用纱线长度的比值，以百分数表示，有经纱缩率和纬纱缩率之分。

7.10.2  经纱织缩率按式（12）计算，按GB/T 8170修约至小数点后二位。

aj＝Lm－LbLm×100        ……………………………（12）

式中：

aj ——经纱织缩率，%；

Lm——浆纱墨印长度，单位为米（m）；

Lb ——两墨印之间的经纱织成的织物长度（成包前整理后），单位为米（m）。计算按式（13），按GB/T 8170修约至小数点后一位。

Lb＝L0×n＋L1         …………………………………（13）

式中：

L0——测量的每折幅长度，单位为米（m）；

n  ——折幅数；

L1——头尾实测长度，单位为米（m）。

7.10.3  纬纱织缩率按式（14）计算，按GB/T 8170修约至小数点后二位。

aw＝Wk－WfWk×100         ……………………………（14）

7.11  断裂强力

7.11.1  本色布的断裂强力指5 cm宽的织物拉伸断裂或破裂时所能承受的最大外力，以5 cm×20 cm布条的断裂强力表示。

7.11.2  本色布的断裂强力按式（15）计算，按GB/T 8170修约至整数。

Q=           …………………………… （15）

式中：

Q   ——本色布断裂强力,单位为牛顿（N）

PO     ——单根纱线一等品断裂强度，单位为厘牛顿每特克斯（cN/tex）；

K    ——织物中纱线强力的利用系数。

7.11.3  织物中纱线强力利用系数K值见各产品标准规定。

7.12  单位面积无浆干燥质量

7.12.1  本色布的单位面积无浆干燥质量指本色布经退浆，干燥至恒定质量的单位面积质量。

7.12.2  经、纬纱标准干燥质量按式（16）、（17）计算，按GB/T 8170修约至小数点后二位。

mj=Tj10×100(100+W)     ……………………………… (16)

mw=Tw10×100(100+W)    ………………………………   (17)

式中：

mj ——经纱的标准干燥质量，单位为克每100米（g/100 m）；

mw——纬纱的标准干燥质量，单位为克每100米（g/100 m）；

7.12.3  本色布单位面积无浆干燥质量按式（18）、（19）、（20）计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

G=Gj+Gw        …………………………………(18)

Gj=Pj×10×mj×(1−Fj)(1−aj)(1+Sjz)100       …………………………(19)

Gw=Pw×10×mw(1−aw)100     ………………………………(20)

式中：

G  ——单位面积无浆干燥质量，单位为克每平方米（g/m2）；

Gj ——单位面积经纱干燥质量，单位为克每平方米（g/m2）；

Gw——单位面积纬纱干燥质量，单位为克每平方米（g/m2）；

Fj ——经纱总飞花率，%。粗号纱织物1.2%； 中号平纹纱织物0.6%，中号斜纹/缎纹纱织物0.9%；细号纱织物0.8%；线织物0.6%；

Sjz —经纱总伸长率，%。上浆单纱1.2%；过水股线10 tex×2以下0.3%，10 tex×2及以上0.7%。

8  其他

相关技术指标的换算按照附录A。

附  录  A

（规范性附录）

相关技术指标的换算

A.1  公英制幅宽的换算

A.1.1  标准幅宽公英制换算公式见式（A.1），计算结果按GB/T 8170修约至小数点后一位。

A.1.2  标准幅宽公英制换算时以0.5单位修约，小数取舍规定：0.26以下舍去；0.26～0.75取0.5；0.75以上取1。

Wt=2.54×We         ……………………………………（A.1）

式中：

Wt——公制幅宽，单位为厘米（cm）；

We——英制幅宽，单位为英寸（"）。

A.2  公英制线密度的换算

A.2.1  纱线线密度的换算按FZ/T 01035规定。

A.2.2  纱线线密度与英制支数换算公式见式（A.2），计算结果按GB/T 8170修约至小数点后一位。

Tt=590.5Ne      ……………………………………（A.2）

式中：

Ne----纱线英制支数，单位为支（s）。

A.2.3  长丝线密度的换算公式见式（A.3），计算结果按GB/T 8170修约至小数点后一位。

1 dtex=0.9 D      ……………………………………（A.3）

式中：

dtex——长丝公制线密度，单位为分特克斯；

D  ——长丝英制线密度，单位为旦尼尔。

A.3  公英制筘号的换算

公英制筘号的换算按式（A.4）计算。公英制筘号换算后的小数取舍规定： 0.30及以下舍去；0.31～0.69取0.5；0.70及以上取1。

Nk＝NE2×2.54×10      ………………………………（A.4）

式中：

NE——英制筘号，单位为筘每2英寸（筘/2〞）。

A.4  快速测定织物断裂强力的修正

A.4.1  在常规试验及工厂内部质量控制检验时，可用在普通大气条件下进行快速试验，然后按标准温度和回潮率的办法进行换算修正，但检验地点的温湿度必须保持稳定。

A.4.2   断裂强力修正按式（A.5）计算，按GB/T 8170修约为整数。

Q0=K1×Q1     ………………………………………（A.5）

式中：

Q0——本色布的修正断裂强力，单位为牛顿（N）；

Q1——在非标准大气条件下测得的棉本色布断裂强力，单位为牛顿（N）；

K1——本色布断裂强力的修正系数，按FZ/T 10013.2 执行。